# 山东省科学技术进步奖提名公示

## 一、项目名称

平板显示器用间隔材料制备关键技术研发及产业化

## 二、提名者及提名意见

提名者：泰安市科学技术局

提名意见：

本项目面向我国新型显示产业关键辅材自主保障需求，由泰中特种纸有限公司牵头，联合中国科学技术大学开展产学研协同攻关，系统开展材料机理研究、工艺路线优化、专用设备改造和产业化验证，成功打破国内外企业长期技术垄断和供给限制。

项目团队深入揭示材料改性、杂质去除、孔隙调控等微观作用机理，创新开发有机-无机复合防静电改性、物理-化学耦合深度除杂、三元纤维复合高透气导热成型等核心关键技术。通过定制装备改造、工艺参数迭代优化与助剂体系精准配比，攻克了传统间隔纸静电干扰、微量杂质超标、高温孔隙闭合、散热性能不足等行业共性痛点。项目构建了完善的材料设计、工艺制备、质量管控一体化技术体系，研发产品各项核心性能指标均优于行业考核标准与进口同类产品，有效解决了液晶面板光学缺陷、生产良品率低等质量问题。项目解决了间隔材料长期依赖进口、核心技术被国外垄断的卡脖子难题，补齐了新型显示产业上游关键配套材料短板，实现高端液晶间隔纸国产化替代。同时项目兼顾产品性能、生产效率与制造成本，形成稳定可靠的规模化量产工艺体系，具备良好的产业化推广价值与市场竞争力，有力推动了国内电子特种造纸行业高质量升级。

## 三、提名等级

山东省科学技术进步奖 二 等奖

## 四、项目简介

新型显示产业是国家战略性新兴产业，被列入科技部“十四五”新型显示与战略性电子材料重点专项及工信部新型显示产业高质量发展行动计划。液晶玻璃基板防护间隔材料作为显示面板生产、仓储和转运不可或缺的核心配套基础耗材，直接决定面板良品率与生产稳定性。然而，高端电子级间隔纸市场长期由海外企业垄断，国内传统产品存在导热透气性能差、硅杂质含量高、静电积聚严重三大核心短板，无法满足高端液晶面板超洁净、高稳定、防热损、防静电的极端工况要求。这导致国内高端市场完全依赖进口，存在供应链不安全、成本偏高等产业风险，制约了特种造纸产业的高质量发展。本项目由泰中特种纸有限公司牵头，联合中国科学技术大学开展产学研协同攻关。项目团队历时7年，从材料微观机理出发，依托材料、结构、工艺多维度技术创新，成功攻克了三大核心技术难题，构建了高端电子间隔纸全产业链制备与质控技术体系。1.创新高透气导热三元复合纤维网络构建技术。针对传统材料高温环境下孔隙易闭合、玻璃基板散热差的问题，项目构建了高松针叶纤维、玄武岩纤维与聚酯纤维的三元复合配比，结合自主研发的特殊剪刀纹磨片精准调控纤维分丝帚化度，并采用梯度编织成型网技术实现纤维定向排布。利用该技术制备出高松厚度和透气度的高性能间隔材料，基板降温速率提升40%。2.建立物理-化学协同深度除硅纯化技术。针对单一除杂技术无法彻底去除全形态硅杂质、易引发面板光学缺陷的难题，项目研发了“五段轻重质除硅器+反渗透超滤+改性钠基膨润土化学耦合吸附”的级联除硅工艺，解决了高温制程下硅杂质导致的面板光斑问题，将光学不良率从3.2%降至0.5%以下。3.突破二维高导电纳米材料抗静电改性技术。针对传统间隔纸易产生静电积聚、造成灰尘吸附的问题，项目揭示了二维导电材料与有机聚合物协同电荷传输机制，采用“自上而下”液相剥离工艺宏量制备二维过渡金属二硒化物纳米片，通过优化分散工艺将其均匀引入纤维网络形成连续导电通路，配合等离子体表面处理与功能化化学涂层技术，在保持材料透气度和力学强度的前提下实现长效抗静电功能。项目累计取得授权发明专利7项、实用新型专利3项、注册商标3项，发表高质量论文12篇。产品经京东方、TCL华星等国内主要面板企业批量验证，核心性能指标均优于行业考核标准与进口同类产品，成功打破国外长期垄断，实现国产化替代。项目实施期间，累计新增产值24203.86万元，新增税收235.4万元，新增就业155人，培养技术骨干33名。项目大幅降低了面板企业采购成本，缩短了供货周期，保障了国内显示产业链安全，其核心技术还可横向推广至电子包装、医用包装等高附加值纸基材料领域。依托本项目成果，泰中特种纸有限公司获评工信部专精特新“小巨人”企业及山东省文化和科技融合示范基地，有力推动了国内电子特种造纸行业的高质量升级。

五、主要知识产权和标准规范等目录

| 序 号 | 知识产权 （标准）类 别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权（标准发布） 日期 | 证书编号（标 准批准发布 部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明授权 | 一种高透气性功能纸基材料及其制备方法 | 中国 | 2025-1-14 | ZL202410638839.1 |
| 2 | 发明授权 | 一种高透明纸基材料及其制备方法 | 中国 | 2024-12-24 | ZL202410982310.1 |
| 3 | 实用新型 | 一种造纸工艺中无缺浆造纸的设备 | 中国 | 2022-5-13 | ZL202123218604.8 |
| 4 | 发明授权 | 韧性强度优良荧光可再贴纸及其制备方法 | 中国 | 2022-2-25 | ZL201910876227.5 |
| 5 | 发明授权 | 一种量子点辅助沉积制备彩色防伪水印纸的方法 | 中国 | 2021-11-9 | ZL201910802336.2 |
| 6 | 发明授权 | 抗撕裂全木可再贴便签纸及其制备方法 | 中国 | 2021-7-16 | ZL201910876225.6 |
| 7 | 实用新型 | 一种水印辊防滴水装置 | 中国 | 2020-5-19 | ZL201920942656.3 |
| 8 | 实用新型 | 一种方便更换的水印辊 | 中国 | 2020-3-31 | ZL201920869572.1 |

## 六、主要完成人、主要完成单位情况

| 主要完成人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 完成单位 |
| 1 | 刘朋 | 泰中特种纸有限公司 | 泰中特种纸有限公司 |
| 2 | 郭宇桥 | 中国科学技术大学 | 中国科学技术大学 |
| 3 | 王伟业 | 泰中特种纸有限公司 | 泰中特种纸有限公司 |
| 4 | 刘国梁 | 泰中特种纸有限公司 | 泰中特种纸有限公司 |
| 5 | 孟亚会 | 泰中特种纸有限公司 | 泰中特种纸有限公司 |
| 6 | 孙海波 | 泰中特种纸有限公司 | 泰中特种纸有限公司 |
| 7 | 李冬梅 | 泰中特种纸有限公司 | 泰中特种纸有限公司 |
| 主要完成单位 |  |  |  |
| 排名 | 单位名称 |  |  |
| 1 | 泰中特种纸有限公司 |  |  |
| 2 | 中国科学技术大学 |  |  |